|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Dřevěný pejsek na šňůrce se při hře rozpadá

(Praha, 4. leden 2016) Monitorování trhu s hračkami probíhá po celý rok. Inspektoři České obchodní inspekce vyhledávají potenciálně nebezpečné hračky, které vzhledem ke svému zpracování, použitým materiálům nebo fyzikálním vlastnostem nepatří na trh ani na hraní dětem. To platí i o hračkách, které nejsou náležitě označeny a vybaveny povinnými informacemi a údaji. K nim se řadí také dřevěný tahací pejsek, který představuje zejména pro nejmenší spotřebitele závažné riziko poškození zdraví. Při laboratorních zkouškách hračky nevyhověla bezpečnostním standardům hned v několika  parametrech.  Proto  byl  vydán zákaz distribuce a ČOI kontrolované osobě nařídila stáhnout hračku z distribuce a hračka byla nahlášena do systému RAPEX a publikována pod číslem notifikace INFO/0220/15. Jedná se o tahací hračku:

Pes ze dřeva se šňůrou

Výrobce/dovozce: neznámý

Obr. 1 Originál výrobek při prodeji

Stručný popis výrobku

Hračka na tahání s kolečky je zhotovena z barevných dřevěných dílků, jejíž celková délka nepřesahuje 20 cm. Ouška pejska jsou z textilního materiálu a ocásek tvoří špička pružina z ohebného drátu, na níž je nasazena dřevěná špička. K tahání hračky slouží žlutá textilní šňůrka. Na výrobku nejsou uvedeny žádné identifikační údaje.

Příčiny nebezpečnosti

Dle zkušebního protokolu hračka nesplnila požadavky nařízení vlády o technických požadavcích na hračky (NV č. 86/2011 Sb.), protože nevyhověla požadavkům na bezpečnost stanovených příslušnou technickou normou (ČSN EN 71-1:2011 + A3:2014 v článcích 5.1 – Všeobecné požadavky a 5.4 – Šňůry, řetězy a elektrické kabely na hračkách dle kapitoly 5 - Hračky určené dětem mladším 36 měsíců.

Po provedení zkoušky v tahu se oddělily uši, hlava a ocas hračky a vytvořily malé části (obr. 2). Části hračky musí při zkoušce tahem vydržet použití síly minimálně (90 ( 0,2) N, pokud je největší přístupný rozměr součásti, která je zkoušena větší než 6 mm. V případě dřevěného pejska se uši oddělily během zkoušky tahem při použití síly 4,8 (( 0,3) N a 8,5 (( 0,3) N a čenich při použití síly 5,8 (( 0,3) N. Také hlava se od těla během této zkoušky oddělila, a to při použití síly 12,3 (( 0,3) N, čímž uvolnila další malou část hračky - kousek simulující obojek. Pružina ocasu se oddělila během zkoušky tahem při použití síly (20,1 ( 0,3) N a z ní se oddělil další malý silikonový díl, stejně jako žluté zakončení ocásku, použitím síly 85,0 (( 0,3) N a také vytvořil malou část.  Tím vzniklo několik malých kousků, které se celé vejdou do zkušebního válce pro malé části (obr. 3).

Obr. 2 a 3 Příklad malých částí uvolněných z hračky po provedení zkoušky tahem a rázem

Podle výsledku zkoušky nevyhověla požadavku normy ani šňůrka o tloušťce 1,42 (( 0,04) mm (minimální povolená tloušťka je 1,5 mm). Nevyhovující byla i délka šňůry 1130 (( 2) mm. Maximální povolená dílka pro tahací hračky je 800 mm.

Z výčtu zjištěných závad je zřejmé, že i velmi malé dítě při běžné manipulaci s hračkou snadno uvolní jednotlivé malé části výrobku a může nastat situace, při níž hrozí poškození zdraví dítěte požitím či vdechnutím některé z těchto malých částí. Hračka na tahání je zjevně určena pro nejmenší děti a pro ty je nebezpečná i příliš dlouhá šňůra, která je součástí výrobku.

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce distributorovi uložila ochranné opatření, a to zákaz distribuce této nebezpečné hračky. Nařídila mu také stáhnout tento výrobek, který nesplňuje technické požadavky na hračky, z distribuce, aby zamezila jeho dalšímu prodeji na trhu. Dokumentace k nebezpečné hračce byla zveřejněna v systému RAPEX pod číslem INFO/0220/15.