|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI v září zjistila více nejakostních vzorků nafty

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v září 2012)

(Praha, 12. říjen 2012) Jakost pohonných hmot patří stále k nejsledovanějším oblastem kontroly, a to zejména spotřebiteli. V průběhu září odebrali inspektoři  ČOI u čerpacích stanic na celém území České republiky celkem 382 vzorků paliv a jakostním požadavkům 12 vzorků nevyhovělo, tj. 3,1 %, konkrétně 3 benziny, 7 vzorků motorové nafty a dva směsného paliva. Ostatní druhy motorových paliv – FAME, LPG, CNG a etanol, vyhověly požadavkům příslušným jakostních norem ve všech stanovených ukazatelích. Do konce roku bude odebráno a zkontrolováno dalších téměř 800 vzorků pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot na území České republiky podle ustanovení §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb. Kontrola jakosti formou odběru vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a  Ethanolu E85, probíhá podle harmonogramu a také na základě podání spotřebitelů u čerpacích stanic na celém území České republiky.

Výsledky kontrol

Z celkového počtu 382 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v průběhu září 2012 nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 3,1 %.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2012 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | Celkem |
| Leden | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,7 |
| Únor | 0,0 | 3,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Březen | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Duben | 0,0 | 9,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Květen | 1,1 | 3,7 | 0,0 | neodebrán | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,1 |
| Červen | 4,6 | 5,1 | 40 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| Červenec | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Srpen | 4,3 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 3,8 |
| Září | 1,8 | 4,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

V měsíci září byly zjištěny nevyhovující vzorky motorového benzinu, motorové nafty a směsného paliva. Všechny výsledky podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v příloze.

Ze 171 odebraných vzorků motorových benzinů nevyhověly požadavkům jakostních norem 3 vzorky (1,8 %). U jednoho vzorku nebyl dodržen jakostní požadavek na průběh destilace, dále nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům v parametrech hustota při 15 ˚C, a hrubě překročil povolený obsah kyslíku a kyslíkatých látek. Další dva vzorky motorových benzinů nevyhověly v jakostním ukazateli obsah draslíku a u jednoho z nich byl překročen také limit pro obsah síry.

Ze 173 odebraných vzorků motorových naft nevyhovělo jakostním požadavkům příslušné normy sedm vzorků (4,0 %). Bod vzplanutí nebyl dodržen u 3 vzorků. Dva vzorky nafty nevyhověly teplotě předestilovaného 95% objemu, která byla oproti požadavkům technické normy vyšší.  Dva vzorky nevyhověly v parametru předestilovaného objemu při 350°C. Jakostní parametr oxidační stabilita nebyl dodržen u 1 vzorku a rovněž u jednoho vzorku bylo zjištěno překročení obsahu MEMK. U jednoho vzorku motorové nafty zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky FAME, a to o 0,7 V/V% oproti maximální povolené hodnotě 7,3V/V%.

Nedodržení jakostního ukazatele bodu vzplanutí bylo zjištěno také u 2 vzorků ze 7 odebraných (28,6%) směsného paliva – SMN 30.

Závěr

Odchylky od jakostních norem byly v září zjištěny u odebraných vzorků motorových benzinů, motorové nafty a směsného motorového paliva. I přes navýšení počtu vzorků bylo zjištěno méně porušení jakosti než v srpnu (snížení ze 3,8 % na 3,1 %). Zlepšení jakosti bylo výraznější u motorových benzinů, a to ze 4,3 % na 1,8 %.  Horší jakost byla zaznamenána u motorové nafty, a to z 3,0 % na 4,0 %, a také u směsných paliv - z 25,0 % na 28,6 %. Odebrané vzorky ostatních druhů motorových paliv vyhověly ve všech stanovených ukazatelích požadavkům příslušným jakostním normám.

V měsíci září bylo ke kontrole jakosti využito služeb mobilní laboratoře, a to ke kontrole 9 vzorků motorových naft a benzinů. Tyto kontroly prověřovaly podněty spotřebitelů týkající se podezření na prodej nejakostních paliv, z nichž jeden se následně potvrdil. Na základě tohoto podání byla čerpací stanice následně, po kontrole ČOI, příslušným celním úřadem uzavřena.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot září 2012

Monitoring a sledování pohonných hmot leden – září 2012

Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO

Graf – Odebrané vzorky PH dle druhů leden-září 2012

Další informace lze získat na internetových stránkách ČOI www.coi.cz, případně přímo na tiskovém oddělení ČOI.