|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V září osm vzorků motorových paliv nevyhovělo normě

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v září 2013)

(18. říjen 2013)  V září pokračovaly průběžné kontroly jakosti motorových paliv na celém území Česka. U vytipovaných čerpacích stanic bylo odebráno celkem 240 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhovělo příslušným jakostním normám 8 kontrolovaných vzorků. „U šesti vzorků se jednalo o nedbalostní odchylky, závažnost dalších dvou zjištění budí podezření na úmyslnou manipulaci s těmito palivy nebo výrobní vady,“ řekl Vladimír Velčovský. „Kromě opakovaných kontrol u distributorů, u nichž jsme již dříve zjistili prodej nejakostního paliva, prověřujeme také podezření spotřebitelů na nekvalitní pohonné hmoty. Za 9 uplynulých měsíců se na Českou obchodní inspekci obrátilo celkem 447 motoristů a následné kontroly prokázaly v 51 případech porušení jakosti paliv nebo jiné nedostatky,“ doplnil informace o výsledcích kontrol ústřední ředitel ČOI.

U čerpacích stanic na území České republiky byly v rámci sledování a monitorování jakosti pohonných hmot podle zákona o pohonných hmotách a prováděcích předpisů (zák. č. 311/2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb.) v září podle harmonogramu průběžně odebírány ke kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 240 vzorků v měsíci září odebraných a kontrolovaných motorových paliv nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 8 vzorků, tj. 3,3 %. Závady byly zjištěny u vzorků automobilových benzinů, motorové nafty a LPG.

| Nevyhovující vzorky v číslech |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 1 |
| Únor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 5 |
| Březen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Duben | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Květen | 5 | 0 | neodebráno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Červen | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Červenec | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Srpen | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | neodebrán | 6 |
| Září | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 0,6 |
| Únor | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,4 |
| Březen | 4,1 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Duben | 5,7 | 4,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 4,8 |
| Květen | 6,0 | 0,0 | neodebráno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Červen | 2,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,8 |
| Červenec | 3,5 | 4,0 | 0.0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Srpen | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,7 |
| Září | 2,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Automobilové benziny

Ve sledovaném období odebrali inspektoři ČOI ke kontrole celkem 83 vzorků automobilových benzinů a požadavky na jakost stanovené technickou normou nesplnily 2 vzorky, které nevyhověly v jakostním ukazateli konec destilace. Jeden z nich současně nevyhověl i v jakostních ukazatelích oktanové číslo měřené výzkumnou metodou (OČVM). Naměřeno bylo 94,4, přičemž technická norma uvádí minimum 94,6. Pro oktanové číslo měřené motorovou metodou (OČMM) je dle technické normy minimum 84,5, naměřeno bylo 84,3. Zbývajících 81 vzorků automobilových benzinů splnilo požadavky příslušné technické normy.

Motorové nafty

Odebráno a kontrolováno bylo celkem 105 vzorků motorové nafty, z nichž nesplnilo 5 vzorků jakostní požadavky příslušné technické normy. Ve čtyřech případech kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním ukazateli bod vzplanutí, neboť byly naměřeny hodnoty než nižší 53,0˚C, což je dle technické normy minimální hodnota tohoto ukazatele se zahrnutím nejistoty měření. Pátý kontrolovaný vzorek překročil o 1,7 % V/V obsah MEMK (metylesterů mastných kyselin). Příslušná technická norma připouští max. 7,3 % V/V, naměřeno bylo 9,0 % V/V. Další vzorky motorové nafty vyhověly normě ve všech ukazatelích.

LPG pro pohon

V měsíci září bylo odebráno 30 vzorků LPG pro pohon. Z tohoto počtu nevyhověl 1 vzorek v jakostním ukazateli oktanové číslo měřené motorovou metodou (OČMM). Laboratorním rozborem byla naměřena hodnota 88,5 (minimum dle technické normy je 88,8). Ostatní kontrolované vzorky splňovaly ve všech ukazatelích požadavky příslušné technické normy na LPG pro pohon.

Biopaliva v pohonných hmotách

V září 2013 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 105 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech byl ověřen u 83 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek bylo zjištěno u jednoho vzorku motorové nafty, a to o 1,7 % V/V). U automobilových benzinů nebylo překročení limitní hranice obsahu biosložek zjištěno.

Závěr

Laboratorními rozbory byly prokázány odchylky od jakostních norem u 2 odebraných vzorků automobilových benzinů, 5 vzorků motorové nafty a 1 vzorku LPG pro pohon, což ve statistickém porovnání s předchozím obdobím znamená, že v měsíci září došlo k snížení jakosti paliv o 0,5 %. Vzhledem k vyššímu počtu nejakostních vzorků došlo ke zhoršení u motorové nafty o 1,8 % a u LPG pro pohon o 3,3 %. Automobilové benziny zůstaly beze změny - 2 nevyhovující vzorky, tj. 2,4 %. Zbývající kontrolovaná paliva, SMN 30, FAME, CNG a Etanol E-85, stanoveným požadavkům příslušných technických norem vyhověla.

V průběhu 1. – 3. čtvrtletí 2013 bylo celkem odebráno a laboratorně ověřeno 1885 vzorků pohonných hmot, z nichž nesplňovalo jakostní limity příslušných technických norem 59 vzorků, tj. 3,1 %. Monitorování a kontroly jakosti motorových paliv budou pokračovat až do konce roku 2013.

Přílohy: 	Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot v září 2013
 		Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – září 2013