|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V listopadu nevyhovělo normám 8 z 222 vzorků paliv

(Sledování jakosti pohonných hmot v listopadu 2013)

(Praha, 17. prosinec 2013)  V listopadu pokračovala Česká obchodní inspekce v plánovaných kontrolách jakosti pohonných hmot. Inspektoři odebrali u čerpacích stanic celkem 222 vzorků motorových paliv, z nichž 8 nevyhovělo stanoveným standardům jakosti. Tři vzorky obsahovaly nadlimitní množství síry a další čtyři měly nižší bod vzplanutí, než stanoví příslušná technická norma. Závažné odchylky od jakostní normy vykázal jeden vzorek benzínu. Od začátku roku bylo do konce listopadu zkontrolováno 2328 vzorků pohonných hmot a jakostní požadavky příslušných norem porušily 3 % z nich. Kontroly jakosti motorových paliv budou prováděny až do posledních dnů roku, včetně odběrů vzorků na základě spotřebitelských podnětů.

Sledování a monitorování jakosti motorových paliv probíhalo v listopadu na celém území České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a prováděcí vyhlášky č. 133/2010 Sb. k tomuto zákonu. U čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky byly ke kontrole jakosti odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 222 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v listopadu 2013 nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 8 vzorků, tj. 3,6 %. Závady byly zjištěny u jednoho automobilového benzinu, 4 vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a 2 vzorků LPG pro pohon.

| Nevyhovující vzorky |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 1 |
| Únor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 5 |
| Březen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Duben | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Květen | 5 | 0 | neodebráno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Červen | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Červenec | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Srpen | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | neodebrán | 6 |
| Září | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Říjen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Listopad | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |

*v tržní síti k dispozici v omezeném množství

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 0,6 |
| Únor | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,4 |
| Březen | 4,1 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Duben | 5,7 | 4,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 4,8 |
| Květen | 6,0 | 0,0 | neodebráno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Červen | 2,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,8 |
| Červenec | 3,5 | 4,0 | 0.0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Srpen | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,7 |
| Září | 2,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Říjen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Listopad | 1,2 | 3,8 | 20,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |

*v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Automobilové benziny

V listopadu bylo odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z nich nesplnil požadavky stanovené technickou normy na jakost jeden vzorek, který nevyhověl v jakostním ukazateli konec destilace a současně nevyhověl v jakostních ukazatelích OČVM-oktanové číslo měřené výzkumnou metodou (naměřeno 94,1, zatímco minimum stanovené technickou normou je 94,6) a OČMM-oktanové číslo měřené motorovou metodou (naměřeno 84,1, minimum dle normy je 84,5). Zbývajících 83 vzorků automobilových benzinů stanovené jakostní požadavky splnilo.

Motorové nafty

Ke kontrole jakosti byly odebrány celkem 104 vzorky motorové nafty, z nichž 4 vzorky nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy. U tří vzorků byla laboratorními rozbory naměřena hodnota bodu vzplanutí nižší než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele se zahrnutím nejistoty měření. U 1 vzorku nafty byl naměřen obsah síry vyšší o 3,2 mg/kg, než připouští technická norma (nejvyšší přípustný limit je 12 mg/kg). Dalších 100 kontrolovaných vzorků motorové nafty ve všech ukazatelích jakostní technické normě vyhovělo.

Směsné palivo – SMN 30

Z počtu 5 vzorků směsného paliva odebraných v měsíci listopadu 2013 nevyhověl 1 vzorek, který nevyhověl v jakostním ukazateli bod vzplanutí. U tohoto vzorku byla naměřena hodnota o 6 °C nižší, než je normou stanovená minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele (tj. 53 °C).

LPG pro pohon

Ke kontrole jakosti byly odebrány celkem 24 vzorky této alternativní pohonné hmoty. Jakostní požadavky nesplnily 2 vzorky, a to vzhledem k nadlimitnímu obsahu síry. U prvního vzorku překročila hodnota technickou normou stanovené maximum síry (60 mg/kg) o 91,8 mg/kg, u druhého vzorku o 86,2 mg/kg. Toto množství síry v LPG pro pohon představuje kromě poškození životního prostředí zvýšenými emisemi kysličníku siřičitého pro spotřebitele riziko poškození palivového systému vozidla a může také poškodit potrubní systém čerpací stanice. Zjištěné odchylky byly posouzeny jako závažné porušení jakosti. Dalších 22 vzorků LPG pro pohon požadavky příslušné technické normy na jakost splnilo.

Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kritérií jsou uvedeny v příloze.

Biopaliva v pohonných hmotách

Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo laboratorními rozbory zjištěno. Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 84 vzorků.

Závěr

Ve srovnání s měsícem říjnem zachytila Česká obchodní inspekce v distribuční síti podstatně více nejakostních vzorků pohonných hmot, v celoročním poměru však jejich počet zásadně nepřesáhl průměr zjištění. Co se týče závažnosti, u tří z těchto porušení – u dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku benzinu SUPER BA-95 – by se mohlo jednat o výrobní vadu, případně o podezření na úmyslnou manipulaci s palivem, ostatní nedostatky lze považovat za nedbalostní odchylky. Celkově se jakost motorových paliv zhoršila, a to z 0,5 % v říjnu na 3,6 % v listopadu. Ke zhoršení došlo u automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva a LPG pro pohon. Další kontrolované pohonné hmoty, FAME, CNG i Etanol E-85, stanoveným požadavkům příslušných technických norem vyhověla.

Přílohy: 	Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot v listopadu 2013

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden až listopad 2013