|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zjistila nedostatky u příslušenství k sádrokartonu

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)

(Praha, 29. leden 2013)  V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali u 7 výrobců a 24 distributorů celkem 77 druhů výrobků používaných pro montáž sádrokartonových desek a nedostatky zjistili u 53 z nich. Tyto nedostatky u montážních prvků a dalšího příslušenství k sádrokartonům mohou v tržní síti ztížit spotřebitelům výběr výrobku a zapříčinit jak nesprávný výběr, tak i nesprávné použití výrobku ve stavbě.

Předmětem kontrolního projektu byly stavební výrobky, sádrokartonové desky a příslušenství, nezbytné k jejich montáži, zejména konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla, jejichž vlastnosti stanoví harmonizované technické normy (viz přehled v rámečku níže). U těchto stavebních výrobků bylo kontrolováno plnění požadavků podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (od 1. 7. 2013 nahrazeno nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011). Kontrolní pracovníci ČOI ověřovali, zda tyto výrobky splňují požadavky uvedení na trh, zda jsou opatřeny stanoveným označením CE a zda jsou správně označeny popisem výrobku podle charakteru, účelu použití a dalšími požadovanými údaji ve smyslu požadavků příslušných norem.

Nedostatky povinného označení shody CE

Kontrola sádrokartonových desek a příslušenství proběhla u 7 výrobců a 24 distributorů. Celkem bylo zkontrolováno 77 druhů výrobků používaných pro montáž sádrokartonových desek, u nichž bylo převážně zjištěno, že k nim nebylo připojeno označení CE, v případě připojení označení CE nebyly uvedeny všechny stanovené údaje, informace a charakteristiky. V některých případech označení neodpovídalo požadavkům příslušného nařízení EP a Rady č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh. Výrobky rovněž neměly správné označení, odpovídající charakteru a účelu jejich použití.

Nedostatky zjištěné u kontrolovaných výrobků a komponentů

Kovové konstrukční prvky – pozinkované lišty a profily, tenkostěnné ocelové profily (typ CD, UD, CW, UW)

- bez stanoveného označení CE na výrobcích, štítku, nebo v průvodní dokumentaci

- neuvedeno označení dle normy ČSN EN 14195 „Kovový konstrukční prvek“, popis výrobku (kovový profil), v některých případech neuvedeno číslo normy ČSN EN 14195

- neuvedeno určené použití a druh ochranné vrstvy

- neuvedena adresa výrobce

- v označení CE bylo chybně uvedeno poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno

Kovové konstrukční prvky - přímé závěsy 60/125 – 1 mm

- označení CE nebylo doprovázeno všemi stanovenými informacemi a charakteristikami ve smyslu normy ČSN EN 14195, nebyl uveden přesný název výrobku, informace o ochranné vrstvě, reakce na oheň, hodnota meze průtažnosti

Rychlomontážní šrouby do sádrokartonu

- označení CE buď chybělo, případně nebylo doprovázeno stanovenými údaji - chybějící označení a adresa výrobce, odkaz na evropskou normu EN 14566, poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno, informace o vlastnostech (reakce na oheň, pevnost v tahu za ohybu…)

- označení CE neodpovídalo předepsanému grafickému vzoru

- výrobky nebyly označeny podle účelu použití ani dalšími údaji (třídou nebo tloušťkou ochranné vrstvy) v souladu s příslušnou technickou normou

- informace o výrobku na obalu nebyly uvedeny v českém jazyce

Samořezné šrouby do sádrokartonu

- neoprávněné označení výrobku označením CE nebo bez označení CE na výrobku, na štítek k němu připojený nebo na jeho obalu, anebo v průvodní dokumentaci

- označení výrobku CE nebylo doprovázeno stanovenými údaji, informacemi a charakteristikami. Schází registrovaná adresa výrobce, poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno, odkaz na evropskou normu EN 14566 a informace o vlastnostech (reakce na oheň, pevnost v tahu za ohybu…)

- na obalu výrobku nebyla uvedena data výroby a byly zde uváděny zcela jiné normy

- nebyly k dispozici ES certifikáty a ES prohlášení o shodě od výrobce v Tchaiwanu v českém jazyce dle požadavku normy.

Vruty do sádrokartonu – jednochodé, dvouchodé, do přímých závěsů a samovrtné

- nebyly k dispozici ES certifikáty a ES prohlášení o shodě od výrobce v českém jazyce dle stanovených předpisů

- označení CE nebylo doprovázeno všemi stanovenými informacemi a charakteristikami dle příslušné evropské normy EN 14566

Spárovací tmely

- označení CE nebylo doprovázeno všemi stanovenými informacemi a charakteristikami dle příslušné technické normy ČSN EN 13963

- informace k výrobku (vlastnosti, způsob použití, upozornění na nebezpečí) nebyly poskytnuty v českém jazyce.

Přehled technických norem, které stanoví požadavky na kontrolované typy výrobků s uvedenými příklady označování a značení těchto výrobků:

ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrokartonové desky, které jsou použity při stavebních konstrukcích, včetně sádrokartonových desek určených k použití k následným výrobním postupům sloužícím k jejich úpravě. Zahrnuty jsou též desky navržené k použití při jiných plošných dekoracích nebo pro nanesení sádrových omítek.

Příklad označení sádrokartonové desky:

Sádrokartonová deska A / EN 520 – 1200 / 2400 / 9,5 / snížená hrana.

Sádrokartonová deska FH2 / EN 520 – 1250 / 3000 / 12,5 / polokulatá snížená hrana.

ČSN EN 14195 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – definice, požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové konstrukční prvky, které jsou určeny hlavně pro konstrukce nenosných částí staveb, kdy jsou použity sádrokartonové desky podle EN 520 a upravené výrobky ze sádrokartonových desek podle EN 14190, např.: příčky, obklady stěn a stropní podhledy, obklady trámů, sloupů, obklady kanálů a výtahových šachet.

Příklad označení kovových konstrukčních prvků:

Kovový konstrukční prvek EN 14195 Kovový profil/Z275/C/40/48/40/0,6/3 000

ČSN EN 14566+A1 Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – definice, požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na mechanické upevňovací prostředky, zahrnující hřebíky, šrouby a sponky určené pro upevnění sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vlákny, upravených výrobků a vhodných pomocných výrobků, vhodně ke dřevu nebo kovu ve stavebních konstrukčních dílech. Upevňovací prostředky umožňují připevnění desek k nosné konstrukci a následně úpravu povrchu spárovacími materiály nebo vnitřní omítkou před konečnou povrchovou úpravou. Tyto mechanické upevňovací prostředky mohou být také použity pro konstrukci rámů a pro spojení podkladu s nosnou konstrukcí a pro upevnění více desek dohromady. Mechanické upevňovací prostředky přispívají ke stabilitě spojených prvků.

Příklad označení upevňovacích prostředků:

Šroub do sádrokartonové desky EN 14566 /třída 24/THN/30

ČSN EN 13963 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – definice, požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na spárovací tmely a papírové pásky pro tmelení spojů nebo přetmelení spojů sádrokartonových desek vyráběných podle EN 520, upravených výrobků ze sádrokartonových desek a sádrových desek vyztužených vlákny.

Norma se týká materiálů určených ke strojnímu i ručnímu použití. Specifikováno je osm druhů tmelů. V normě jsou zahrnuty tmely na bázi sádry a další materiály. Norma také určuje papírové pásky, které se používají ve vhodných spárovacích systémech. Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu stanovených podle příslušných evropských zkušebních metod.

Příklad označení spárovacích materiálů:

Spárovací tmel pro sádrokartonové desky EN 13963 - Dokončovací tmel druh 2B - Ruční zpracování - Pomalé tuhnutí.

ČSN EN 14353+A1 Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – definice, požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, kovové lišty v kombinaci s papírovou páskou a kovové profily určené pro použití v rámci systémů ze sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vlákny a výrobků průmyslově vyráběných upravených podle norem uvedených v obrázku 2, které jsou určeny pro stavební konstrukce. Kovové lišty a ozdobné profily podle materiálu a druhu mohou být napojeny bez dekorace, dekorovány nebo přetmeleny pro zachování dekorativního vzhledu.

Příklad označení kovové lišty:

Kovová lišta EN 14353 – PB – 12,5 – FB – Z275 – 3 000

ČSN EN 14496 Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - definice, požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze sádrových malt podle EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k připevňování sádrokartonových kompozitních tepelně nebo akusticky izolačních deskových panelů podle EN 13950, sádrokartonových desek podle EN 520 a jiných vhodných výrobků jako jsou upravené výrobky ze sádrokartonových desek podle EN 14190 a předtvarované sádrokartonové lišty podle EN 14209 ke stěnám a příčkám.

Příklad označení sádrových lepidel:

Sádrové lepidlo pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky EN 14496.

Uložená opatření a sankce

- ve 22 případech bylo kontrolovaným subjektům, které porušily povinnosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky, opatřením uloženo odstranit zjištěné nedostatky, případně neprodleně přijmout nezbytná opatření k nápravě, a ve stanovené lhůtě o těchto opatřeních informovat orgán dozoru. Uložená opatření kontrolované osoby splnily

- do konce roku 2013 bylo pravomocně uloženo 12 pokut v celkové výši 59 000 Kč

- se 3 distributory a jedním výrobcem je vedeno správní řízení pro porušení ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky a jedno správní řízení je vedeno s distributorem pro porušení zákona o ochraně spotřebitele

- zákaz dalšího prodeje až do doby zjednání nápravy byl vydán na 52 ks spárovacího tmelu pro sádrokartonové desky třídy 3B v celkové hodnotě 7 784,40 Kč.

| Výsledky dozorové akce - Sádrokartony (rok 2013) |
| --- |
| Celkový počet kontrol v rámci kontrolní akce | 31 |  |
| Kontrola předložené dokumentace | 14 |  |
| Kontrola konkrétního výrobku (specifikace) | 77 |  |
| Kontroly u distributora | 24 |  |
| Kontrola u výrobce | 7 |  |
| Celkový počet kontrolovaných typů v rámci KA | 77 |  |
| Přehled nedostatků (neshod) |  |  |
| Nedostatky v průvodní dokumentaci | 8 |  |
| Nedostatky v povinném značení (značení CE, piktogramy……) | 33 |  |
| Nedostatky zjištěné inspektory na místě - zjevné vady | 0 |  |
| Ostatní neshody výše neuvedené | 5 |  |
| Celkový počet typů (modelů) s nedostatky | 53 |  |
| Přehled následných opatření |  |  |
| Počet uložených opatření | 22 |  |
| Počet a hodnota pokut v právní moci v Kč | 12 | 59 000 Kč |
| Počet zákazů prodeje výrobků (dle zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI) | 1 |  |
| Zákaz prodeje(distribuce) - počet kusů/hodnota v Kč | 52 | 7784,40 Kč |

Závěr

V rámci kontrolního projektu zaměřeného na stanovené stavební výrobky - montážní prvky a další příslušenství pro sádrokartonové desky bylo zkontrolováno 77 druhů výrobků u 7 výrobců a 24 distributorů. Kontrolovány byly převážně konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla, u kterých byl předpoklad, že nejsou uváděny na trh ve shodě s příslušnými harmonizovanými normami a se všemi povinnými údaji a informacemi pro spotřebitele. Kontrolou bylo zjištěno, že výrobci uvádějící tyto stanovené stavební výrobky na trh nedodržují právní povinnosti, které ukládají příslušné právní předpisy (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády/EU a příslušné technické harmonizované normy).

Inspektoři ČOI zjistili, že stanovené stavební výrobky nejsou žádným způsobem opatřeny označením CE, nebo výrobky nesou označení CE, ale to není doprovázeno všemi údaji, informacemi a charakteristikami, případně toto označení neodpovídá požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008. Výrobci rovněž správně neoznačují výrobky značením identifikujícím je podle charakteru, účelu použití a dalšími požadovanými údaji, ve smyslu požadavků příslušných norem. Důsledkem absence požadovaného označení nebo nesprávného označení výrobků je, že distributoři následně z neznalosti harmonizovaných technických specifikací distribuují výrobky, které neodpovídají stanoveným požadavkům. Nedostatky zjištěné kontrolami tohoto sortimentu v tržní síti ztěžují spotřebiteli výběr výrobku a mohou být důvodem nesprávného výběru, jehož následkem může dojít k nesprávnému použití výrobku ve stavbě.

Vzhledem k tomu, že z 31 kontrol bylo ve 28 případech zjištěno porušení povinností při uvádění stanovených stavebních výrobků na trh a ze 77 kontrolovaných druhů výrobků bylo 53 se zjištěním, bude tento sortiment výrobků Českou obchodní inspekcí nadále monitorován.