|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

### Únor 2014: zachyceno 8 závadných pohonných hmot

### (Sledování jakosti pohonných hmot v únoru 2014)

(Praha, 20. březen 2014)  Z 238 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic Českou obchodní inspekcí v průběhu února nevyhovělo jakostním ukazatelům technických norem 8 vzorků. Závady v jakosti byly zjištěny u 5 vzorků motorové nafty, dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku směsného paliva. Nejčastější závadou u nafty byl bod vzplanutí, a to až o 22,5 °C nižší, než stanoví příslušná norma. Dva vzorky LPG obsahovaly nadlimitní obsah síry a u jednoho vzorku směsného paliva byl zjištěn obsah metylesterů mastných kyselin pod limitem stanoveným technickým předpisem. Se všemi kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení a po nabytí právní moci bude rozhodnutí o pokutě zveřejněno na stránkách ČOI.

V únoru pokračovalo u čerpacích stanic pohonných hmot na celém území České republiky sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky v souladu s příslušnými předpisy (zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, vyhlášky č. 133/2010 Sb., a příslušných technických norem). Ke kontrole jakosti byly odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 238 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v průběhu února nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 8 vzorků (3,4 %).

Závady byly zjištěny u 5 vzorků motorové nafty, 2 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku směsného paliva. Výsledky podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v samostatné příloze zprávy.

Motorové nafty

V únoru bylo odebráno a kontrolováno celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 5 vzorků požadavky na jakost stanovené příslušnou technickou normou v ukazateli bod vzplanutí. Laboratorními rozbory byla naměřena při zahrnutí nejistoty měření hodnota nižší než 53,0 ˚C, a to v rozmezí 30,5 °C – 49,5 °C, což nesplňuje minimální hodnotu tohoto ukazatele.

Směsné palivo

Odebráno a kontrolováno bylo celkem 6 vzorků směsného paliva. Požadavky příslušné technické normy nesplnil 1 vzorek, a to vzhledem k odchylce v jakostním ukazateli obsah MEMK. Obsah metylesterů mastných kyselin byl o 2,7 % V/V nižší (příslušná technická norma stanoví minimální hodnotu při zahrnutí nejistoty měření 28,6 % V/V). Zbylých 5 vzorků ve všech jakostních ukazatelích vyhovělo.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 24 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 2 vzorky. Laboratorními rozbory byly naměřeny vyšší hodnoty obsahu síry (137,9 mg/kg a 100,3 mg/kg). Maximální hodnota tohoto jakostního ukazatele je 60,0 mg/kg. Takto závažná odchylka mohla být způsobena odlišným složením v důsledku výrobní vady nebo úmyslné manipulace s tímto palivem.

Biopaliva v pohonných hmotách

Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 106 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 91 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v těchto pohonných hmotách zjištěno.

Závěr

Rozbory 238 odebraných vzorků pohonných hmot prokázaly v únoru odchylky od jakostní normy u 5 vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a 2 vzorků LPG pro pohon. Tyto výsledky představují oproti lednu zhoršení o téměř 1 % (z 2,3 % na 3,4 %). Vyšší poměr nejakostních vzorků vykázaly motorová nafta, LPG pro pohon a směsné palivo. Žádný nejakostní vzorek nebyl zjištěn u automobilových benzinů, což znamená zlepšení z 1,1 % na 0 %. Odebrané vzorky zbývajících motorových paliv jakostní ukazatele příslušných technických norem splnily.

Výsledky kontrol jakosti PHM podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

- Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot v únoru 2014

- Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – únor 2014