|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakázala na trhu nebezpečný dětský mačkací míček

(Praha, 16. srpen 2021) Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu výrobek, který může být pro děti nebezpečný. Jedná se o hračku s názvem Míček mačkací se šňůrkou Soace Ball.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je nebezpečná hračka - Míček mačkací se šňůrou Soace Ball. Měkké plastové míčky o průměru 75 mm ve tvaru ježaté koule, jsou zhotoveny z měkčeného plastu. Na povrchu jsou vyobrazeny barevné geometrické motivy ovoce, nebo písmenek. Míčky mají měkké výstupky a vložený pískací mechanismus spolu s pružnou elastickou šňůru. Šňůrku s očkem k připojení na prst i pískací mechanismus je možné z hračky vyjmout. Uvnitř míčku je umístěn blikající mechanismus. Na hračce nejsou uvedena žádná označení či identifikační údaje a byla prodávána zcela bez obalu. Míčky v nabídce byly volně umístěny v kartonové krabici s nápisem Soace Ball.

Hračka nesplňuje požadavky NV č. 86/2011 Sb. Vzhledem k nepřítomnosti jakéhokoliv značení je možné ji považovat za hračku vhodnou pro všechny děti. Mechanické požadavky na hračky jsou uvedeny v normě ČSN EN 71-1+ A1:2019. V článku 5.1 citované normy jsou uvedeny obecné požadavky na hračky určené dětem mladším 36 měsíců. Konkrétně pod písmenem a) je uvedeno: „Hračky a odnímatelné součásti hraček se nesmějí celé vejít do válce pro malé části a to v jakékoliv poloze“. Na přiložených fotografiích je vidět, že z hračky se při zkoušce tahem, při použití síly 30 N, uvolnila (byla vytažena) vložená plastová šňůra s očkem a povytáhl se rovněž pískací mechanismus, který byl dále za použití síly 15 N z hračky zcela vytažen. Šňůra i pískací mechanismus se vejdou do válce normalizovaných rozměrů – viz obrázky.

Příslušná zjištění dokládají, že při běžném a předpokládaném použití hračky malými dětmi může dojít k vyjmutí malých částí z hračky (konkrétně pískacího zařízení i plastové šňůry) a k jejich následnému vdechnutí či polknutí dítětem.

Části oddělitelné z výrobku

Uložená opatření:

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření (dle ustanovení § 18a odst. 3) a 4) zákona č. 22/1997 Sb.), kterým je zákaz distribuce a stažení výrobků z distribuce. Informace o nebezpečné hračce byly nahlášeny kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a byly zveřejněny v systému RAPEX.

Informace o výrobku:

Míček mačkací se šňůrou Soace Ball

Značka:				neuvedena

Typ / číslo modelu:		neuvedeno

Čárový kód:			neuveden

Popis výrobku na obalu: 	výrobek je prodáván bez obalu, z kartonové krabice s nápisem „Soace Ball“

Značka shody:	neuvedena

Kontaktní údaje provozovny: 	„Smíšené zboží“, Náměstí republiky 424, 348 02 Bor.

Prodejce:	pan: Van Bay Nguyen