|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V prosinci 2021 nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

(Praha, 3. únor 2022) Česká obchodní inspekce v prosinci 2021 odebrala 149 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek LPG.

Česká obchodní inspekce v prosinci 2021 kontrolovala jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR.

ČOI odebrala a kontrolovala 149 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek LPG.

Oproti listopadu bylo v prosinci zaznamenáno zhoršení, jelikož v listopadu vyhověly všechny odebrané vzorky.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci prosinci odebrány.

LPG

V měsíci prosinci 2021 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 12 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 39,4 mg/kg, (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 31,1 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 75 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 61 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v prosinci 2021 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  3395,00 l pohonných hmot v hodnotě 58 733,50 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot prosinec 2021

č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – prosinec 2021