|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V červnu nevyhověl jeden vzorek nafty a jeden vzorek benzinu

(Praha, 10. srpen 2022) Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot v červnu 2022. Celkem odebrala 212 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 kontrolované vzorky pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách kvality pohonných hmot i v červnu 2022. V tomto měsíci odebrala na čerpacích stanicích v celé ČR celkem 212 vzorků pohonných hmot.  Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 kontrolované vzorky – 1 vzorek motorového benzinu a 1 vzorek motorové nafty.

Oproti květnu bylo v měsíci červnu zaznamenáno zhoršení, jelikož v květnu nevyhověl 1 odebraný vzorek LPG.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v červnu odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – červen 2022 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 83 | 39,2 | 1 | 1,2 |
| motorové nafty | 103 | 48,6 | 1 | 1,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 24 | 11,3 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 212 | 100,0 | 2 | 0,9 |

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v červnu 2022 odebráno a kontrolováno celkem 83 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 74,9 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

V souvislosti s rozkolísaností trhu v důsledku současné krize Česká obchodní inspekce vzala do úvahy stav existujících zásob automobilového benzinu u výrobce, distributorů a na čerpacích stanicích a toleruje v období od 22. 5. 2022 do 30. 6. 2022 hodnotu parametru „tlak par“ v rozmezí 45 - 70 kPa a takové motorové benziny považuje z hlediska tohoto parametru za nezávadné.

Motorové nafty

V  červnu 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 103 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek  jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „oxidační stabilita“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 649 g/m3 (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 33 g/m3). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 103 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 83 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v červnu 2022 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  14 006,91 l pohonných hmot v hodnotě 642 917,17 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červen 2022

### 2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden -  červen 2022